ANEXO VI - PROJETO BÁSICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Bairros: Várias Ruas

MUNICÍPIO SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ano 2015

PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS.

Endereço: Município de São Mateus/ES

Responsável técnico: Eng. Ari Marcos Figueiredo Sousa

CREA BA-69495/D

- DESCRIÇÃO GERAL:

Este trabalho tem por objetivo descrever as especificações técnicas referentes à pavimentação com blocos de concreto algumas ruas situadas no município de São Mateus. Fazem parte desta especificação os projetos, elaborado conforme necessidade da aplicação da pavimentação e as planilhas orçamentárias. Lembramos que assim como esta especificação as normas técnicas brasileiras que tratam do assunto também devem ser obedecidas.

Eventuais dúvidas ou questões não esclarecidas deverão ser sanadas junto à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Mateus.

A licitante deverá manter Diário de Obra no local da obra, sendo preenchido e assinado pelo engenheiro responsável pelo menos duas vezes por semana. Será exigida a presença e o acompanhamento constantes do responsável técnico da licitante junto à obra.

A seqüência dos trabalhos deverá ser feita da seguinte maneira:

- DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

  - SERVIÇOS INICIAIS:

Junto à obra ficará uma via do projeto e memorial descritivo devidamente aprovado pelas autoridades competentes e uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do autor e do executor dos serviços.

Todos os materiais e serviços a executar deverão satisfazer as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT).

A obra será demarcada com rigor tendo seus alinhamentos conferidos.

- DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

3.1- BLOCOS DE CONCRETO

Serão em concreto pré-moldados hexagonais com 8 cm de espessura, resistência final 35 Mpa.

3.2- MEIO-FIO

Os meio-fios também denominados Guias; serão em concreto simples com as dimensões apresentadas em projeto anexo e com resistência mínima à compressão de 15 Mpa.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-Subleito

Será o próprio leito original da via, composto por material argiloso, o qual será rebaixado e nivelado mecanicamente, com auxílio de motoniveladora, e depois de compactado com rolo pé de carneiro, tendo capacidade de suporte representada por CBR maior que 15%.

A superfície do subleito regularizada deverá apresentar a forma equivalente à superfície da pavimentação acabada, conforme representação no corte transversal.

4.2- Guias:

Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo será apiloado, sobre os qual serão assentadas as guias de maneira a representar a forma e o alinhamento previstos no projeto.

Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

4.3- BASE DE AREIA

A areia a ser empregada deverá satisfazer as seguintes condições:

Percentagem que passa NA peneira n° 3.............................................. 100

Percentagem que passa NA peneira n° 200...........................................200

A areia será distribuída regularmente em toda a superfície do subleito, em espessura de 05 Cm.

4.4- REVESTIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS

Serão assentados sobre a camada de areia, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil. As juntas deverão obedecer ao máximo de 0,5cm. Após o assentamento, as pedras deverão ser comprimidas com rolo compressor ou NA ausência deste, socadas com maço manualmente.

4.5- REJUNTAMENTO

O rejuntamento, feito com areia, será executado espalhando-se uma camada de 1 cm  sobre o revestimento e forçando-se a mesma a preencher os espaços vazios entre as juntas através de vassoura.

- DRENAGEM

Será executada uma drenagem superficial através de sarjetas, caso necessário, conforme projeto, ou ainda com utilização de calha em concreto em “V”.

- MURO DE CONTENÇÃO

Será executada conforme necessidade, onde há ou apresente uma possível movimentação coletiva de solos ou rochas. Gabião manta/colchão, malha hexagonal 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, inclusive aquisição e assentamento de pedra mão, exclusive transporte  para revestimento canal.

7. LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá realizar uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da edificação.

8. CONCLUSÃO DA OBRA

A obra será liberada ao tráfego logo após a conclusão do rejuntamento.